сентябрь 2024 **NINGBO STAR C2S ART BOARD**

**ДВУХСТОРОННИЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ КАРТОН**

**Описание**

**NINGBO STAR C2S** – премиальный графический картон с двухсторонним двухслойным мелованием, изготовленный из беленой химической целлюлозы, сочетающий в себе свойства картона и мелованной бумаги. Обе стороны картона белые, глянцевые, каландрированные, мелованные в 2 слоя. Картон подходит для офсетной, высокой, глубокой и флексо печати, и превосходно переносит послепечатные процессы.

Картон Ningbo Star C2S предназначен для изготовления рекламной продукции, обложек журналов и книг, открыток, ярлыков, рекламных буклетов и папок и премиальной упаковки. Благодаря особой рецептуре мелованного слоя картон обладает высокой яркостью, которая обеспечивает превосходную цветопередачу.

Поставляется в листах стандартных и нестандартных форматов.

**Характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр (ед.изм.)** | **Допуск** | **Значение** | | | | | | | |
| Граммаж (г/м2) | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Толщина (мкм) | ±10 | 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| ±15 |  |  | 285 | 300 | 315 | 355 | 415 | 475 |
| Жесткость по Таберу МН (мН) | ±10% | 3 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7 | 10,8 | 16,1 | 22,4 |
| Жесткость по Таберу ПН (мН) | 1,6 | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,4 | 6 | 9,1 | 13,7 |
| Влажность (%) | ±1,0 | 6,5 | | | | | | | |
| Шероховатость ПС/ОС (мкм) | ≤ | 1,4 | | 1,6 | | | | | |
| Яркость ПС (%) | ±2,0 | 94 | | | | | | | |
| Глянец Хантер 75º ПС (%) | ≥ | 60 | | | | | | | |
| Энергия связей Бонд (Дж/м2) | ≥ | 150 | | | | | | | |
| Впитываемость по Кобб60 ПС (г/м2) | ≤ | 55 | | | | | | | |

\* **Примечание:**

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей. Условия проведения тестов: отн.влажность 50±2%, температура 23±1ºС.

- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции.

- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации.

- [С подробным описанием и фото продукта вы можете ознакомиться здесь.](https://petrobumaga.ru/catalog/karton/graficheskiy_karton/karton_ningbo_star_c2s/)

ООО «Петробумага»

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская, 6

Телефон: +7 (812) 327 82 81/ Email: [info@petrobumaga.ru](mailto:info@petrobumaga.ru)

Web: [petrobumaga.ru](https://petrobumaga.ru)